EN ISO 1127-1997

«Трубы из коррозионно-стойкой стали. Размеры. Допуски и условная масса на единицу времени»

Содержание

Страница

- Область применения	3

- Нормативные ссылки	3

- Размеры	3

- Допуски	4

- Допуски на наружный диаметр	4

- Допуски на толщину стенки	4

- Прочие предельные отклонения	4

5	Значения условной массы на единицу длины	5

Приложение А (информативное) Библиография	10

Предисловие

Текст международного стандарта ISO/ТС 5 «Трубы из черных металлов и металлические фитинги» Международной организации по стандартизации (ISO) был принят Техническим комитетом ЕСISS/ТС 29 «Стальные трубы и фитинги для стальных труб» в качестве европейского стандарта, секретариатом которого руководит UNI.

Данный европейский стандарт должен получить статус национального стандарта либо путем публикации идентичного текста, либо путем признания его до января 2004 года, и возможные противоречащие ему национальные стандарты должны быть отменены до января 2004 года.

Согласно правилам СЕN/СЕNELEC для внутреннего пользования национальные организации по стандартизации следующих стран обязаны обеспечить внедрение данного европейского стандарта: Австрии, Бельгии, Великобритании, Венгрии, Дании, Германии, Греции, Ирландии, Исландии, Испании, Италии, Люксембурга, Мальты, Нидерландов, Норвегии, Португалии, Словакии, Финляндии, Франции, Чешской республики, Швейцарии и Швеции.

Сообщение о признании

Текст Международного стандарта ISO 1127:1992 принят СЕN в качестве европейского стандарта без каких-либо изменений.

1	Область применения

Данный европейский стандарт устанавливает спецификацию на диаметры, толщину стенок, предельные отклонения и значения условной массы на единицу длины для коррозионно-стойких стальных труб.

2	Нормативные ссылки

Следующие нормативные документы содержат положения, которые посредством ссылок в данном тексте составляют положения данного международного стандарта. Для жестких ссылок не применимы последующие поправки к любой из данных публикаций или их пересмотры. Однако сторонам-участницам соглашений на основе данной части международного стандарта 18О 3183 рекомендуется выяснить возможность применения самого последнего издания нормативных ссылочных документов, указанных ниже. Для плавающих ссылок необходимо использовать самое последнее издание нормативного ссылочного документа. Члены ISO и IEC ведут реестры действующих международных стандартов. Трубы стальные. Системы допусков

3	Размеры

Наружные диаметры и толщина стенок труб, соответствующих данному стандарту, были выбраны из стандарта ISO 4200 [1]. Если требуется толщина стенок больше 14,2 мм, то она должна быть выбрана также из стандарта ISO 4200 [1].

4	Допуски

Допуски на наружный диаметр и толщину стенки зависят от технологического метода, марки стали и термообработки. Допуски выбирают из значений, приведенных в табл. 1 и 2.

4.1	Допуски на наружный диаметр

См. табл. 1 .

Таблица 1. Допуски на наружный диаметр

| Класс допусков | Допуски на наружный диаметр |
| --- | --- |
| D1 | ± 1 ,5% с мин. ± 0,75 мм |
| D2 | ± 1 % с мин. ± 0,5 мм |
| D3 | ± 0,75 % с мин. ± 0,3 мм |
| D4 | ± 0,5 % с мин. ± 0,1 мм |

В допусках на наружный диаметр содержится некруглость.

  - Допуски на толщину стенки

См. табл. 2.

Таблица 2. Допуски на толщину стенки

| Класс допусков | Допуски на наружный диаметр |
| --- | --- |
| Т1 | ± 1 5% с мин. ± 0,6 мм |
| Т2 | ± 12, 5% с мин. ±0,4 мм |
| Т3 | ± 10% с мин. + 0,2 мм |
| Т4 | ± 7,5% с мин. ± 0,15 мм |
| Т5 | + 5% с мин. ± 0,1 мм |

В допусках на толщину стенки содержится эксцентриситет.

4.3	Прочие предельные отклонения

Для других предельных отклонений берут предельные отклонения для наружного диаметра и толщины стенки из ISO 5252.

5	Значения условной массы на единицу длины

Значения условной массы на единицу длины в табл. 3 для труб из коррозионно-стойких аустенитных сталей получаются в результате умножения соответствующих значений из стандарта ISO 4200 на коэффициент 1,015. Этот коэффициент вытекает из средней плотности этих труб 7,97 кг/дм3.

Значения условной массы на единицу длины в табл. 4 для труб из коррозионно-стойких ферритных и мартенситных сталей получаются в результате умножения соответствующих значений из стандарта ISO 4200 на коэффициент 0,985. Этот коэффициент вытекает из средней плотности этих труб 7,73 кг/дм3.

Таблица 3. Обычные значения условной массы на единицу длины коррозионно-стойких аустенитных сталей.

| Наружный диаметр, мм Ряд |  |  | Толщина, мм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1,0 | 1,2 | 1,6 | 2,0 | 2,3 | 2,6 | 2,9 | 3,2 | 3,6 | 4,0 | 4,5 | 5,0 | 5,6 | 6,3 | 7,1 | 8,0 | 8,8 | 10,0 | 11,0 | 12,5 | 14,2 |
| 1 | 2 | 3 | Обычные значения условной массы на единицу длины, кг/м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6 |  | 0,125 | 0,144 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 8 |  | 0,176 | 0,204 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 10 |  | 0,225 | 0,264 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10,2 |  |  | 0,230 | 0,270 | 0,344 | 0,410 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 12 |  | 0,275 |  | 0,416 | 0,500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 12,7 |  | 0,293 | 0,345 | 0,445 | 0,536 | 0,599 | 0,658 | 0,711 | 0,761 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13,5 |  |  | 0,313 | 0,369 | 0,477 | 0,576 | 0,645 |  | 0,789 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 14 | 0,326 |  | 0,496 | 0,601 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 16 |  | 0,376 | 0,445 | 0,577 | 0,701 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17,2 |  |  | 0,406 |  | 0,625 | 0,761 | 0,858 |  |  | 1,12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 18 | 0,425 |  | 0,657 | 0,801 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 19 |  | 0,451 | 0,535 | 0,697 | 0,851 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 20 |  | 0,476 | 0,564 | 0,737 | 0,901 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21,3 |  |  | 0,509 |  | 0,789 | 0,966 |  | 1,22 |  | 1,45 |  | 1,74 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 22 | 0,526 |  |  | 1,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 25 |  | 0,601 | 0,715 | 0,937 | 1,15 |  | 1,46 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 25,4 |  | 0,727 | 0,953 | 1,17 |  | 1,48 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26,9 |  |  | 0,649 |  | 1,01 | 1,25 |  | 1,58 | 1,75 | 1,90 |  | 2,29 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 30 |  |  | 1,14 | 1,40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 31,8 |  |  | 0,920 | 1,21 | 1,49 |  | 1,90 |  | 2,29 |  | 2,78 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 32 |  |  | 0,925 |  | 1,50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33,7 |  |  | 0,818 | 0,976 | 1,29 | 1,58 | 1,81 | 2,02 |  | 2,45 |  |  | 3,29 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 35 |  | 1,02 |  | 1,65 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 38 |  |  | 1,11 | 1,46 | 1,81 |  | 2,30 |  | 2,79 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 40 |  |  | 1,17 | 1,54 |  |  | 2,44 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 42,4 |  |  |  |  | 1,63 | 2,02 |  | 2,59 |  | 3,14 | 3,49 |  |  | 4,68 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 44,5 |  |  |  | 2,13 |  | 2,73 | 3,02 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Таблица 3.(Продолжение)

| Наружный диаметр, мм Ряд |  |  | Толщина, мм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1,0 | 1,2 | 1,6 | 2,0 | 2,3 | 2,6 | 2,9 | 3,2 | 3,6 | 4,0 | 4,5 | 5,0 | 5,6 | 6,3 | 7,1 | 8,0 | 8,8 | 10,0 | 11,0 | 12,5 | 14,2 |
| 1 | 2 | 3 | Обычные значения условной массы на единицу длины, кг/м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 48,3 |  |  |  |  | 1,87 | 2,31 |  | 2,97 |  | 3,61 | 4,03 |  |  | 5,42 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 51 |  | 1,25 | 1,49 | 1,98 | 2,46 |  | 3,15 |  | 3,83 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 54 |  |  | 2,10 | 2,60 |  | 3,35 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 57 |  |  |  | 2,22 | 2,75 |  |  | 3,93 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 60,3 |  |  |  |  | 2,35 | 2,92 | 3,34 | 3,76 | 4,17 | 4,58 | 5,11 | 5,83 |  |  | 7,66 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 63,5 |  |  |  | 2,48 | 3,08 |  | 3,96 |  | 4,83 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 70 |  |  |  | 2,74 | 3,40 |  |  | 4,87 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 76,1 |  |  |  |  | 2,98 | 3,70 | 4,25 | 4,78 | 5,32 |  | 6,54 | 7,22 |  | 8,90 |  |  | 12,3 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 82,5 |  |  |  | 4,03 |  |  |  | 6,35 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 88,9 |  |  |  |  | 3,49 | 4,35 | 4,98 | 5,61 | 6,24 | 6,86 | 7,68 | 8,51 |  |  | 11,7 |  |  | 16,2 |  |  |  |  |  |
|  | 101,6 |  |  |  |  | 4,98 |  |  | 7,17 |  |  | 9,77 |  |  | 13,5 |  |  | 18,8 |  |  |  |  |  |
| 114,3 |  |  |  |  | 4,52 | 5,62 |  | 7,27 | 8,09 |  | 9,98 |  | 12,4 |  |  | 17,1 |  |  | 23,2 |  |  |  |  |
| 139,7 |  |  |  |  | 5,53 | 6,89 |  | 8,92 |  | 11,0 |  | 13,6 |  | 16,8 |  | 21,0 | 23,5 |  |  | 32,5 |  |  |  |
| 168,3 |  |  |  |  | 6,68 | 8,32 |  | 10,8 |  | 13,2 |  | 16,4 | 18,5 | 20,4 |  |  | 28,6 |  |  |  | 43,3 |  |  |
| 219,1 |  |  |  |  |  | 10,9 |  | 14,1 |  | 17,3 | 19,4 | 21,5 |  |  |  | 33,6 |  | 42,2 |  |  |  | 64,7 |  |
| 273 |  |  |  |  |  | 13,6 |  | 17,6 |  | 21,6 | 24,3 | 26,9 |  |  |  | 42,0 |  |  |  | 65,9 |  | 81,5 | 92,0 |
| 323,9 |  |  |  |  |  |  |  | 20,9 |  | 25,7 |  | 32,1 | 35,9 | 39,9 |  |  | 56,3 |  |  | 78,6 |  | 97,4 |  |
| 355,6 |  |  |  |  |  |  |  | 22,9 |  | 28,2 |  | 35,2 |  | 43,8 |  |  |  |  |  | 86,5 | 94,9 | 108 |  |
| 406,4 |  |  |  |  |  |  |  | 26,3 |  | 32,3 |  | 40,3 |  | 50,2 |  |  |  |  |  | 99,3 |  | 123 |  |
| 457 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 36,3 |  | 45,4 |  | 56,5 |  |  |  |  |  | 112 |  | 139 | 157 |
| 508 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 40,4 | 45,5 |  |  | 62,9 | 70,4 |  |  |  |  |  | 137 | 155 | 176 |
| 610 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 48,6 |  | 60,7 |  |  | 84,8 | 95,2 |  |  |  |  |  | 187 | 112 |
| 711 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 125 |  |  |  |  |  |  |
| 813 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 161 |  |  |  |  |  |
| 914 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 199 |  |  |  |  |
| 1016 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 252 |  |  |  |

Таблица 4. Обычные значения условной массы на единицу длины коррозионно-стойких ферритных и мартенситных  сталей.

| Наружный диаметр, мм Ряд |  |  | Толщина, мм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1,0 | 1,2 | 1,6 | 2,0 | 2,3 | 2,6 | 2,9 | 3,2 | 3,6 | 4,0 | 4,5 | 5,0 | 5,6 | 6,3 | 7,1 | 8,0 | 8,8 | 10,0 | 11,0 | 12,5 | 14,2 |
| 1 | 2 | 3 | Обычные значения условной массы на единицу длины, кг/м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6 |  | 0,121 | 0,140 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 8 |  | 0,170 | 0,198 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 10 |  | 0,219 | 0,256 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10,2 |  |  | 0,224 | 0,262 | 0,334 | 0,398 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 12 |  | 0,267 |  | 0,404 | 0,486 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 12,7 |  | 0,285 | 0,335 | 0,431 | 0,520 | 0,581 | 0,638 | 0,690 | 0,739 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13,5 |  |  | 0,303 | 0,359 | 0,463 | 0,558 | 0,625 |  | 0,747 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 14 | 0,316 |  | 0,482 | 0,583 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 16 |  | 0,364 | 0,431 | 0,559 | 0,681 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17,2 |  |  | 0,394 |  | 0,607 | 0,739 | 0,832 |  |  | 1,08 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 18 | 0,413 |  | 0,637 | 0,777 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 19 |  | 0,437 | 0,519 | 0,677 | 0,825 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 20 |  | 0,462 | 0,548 | 0,715 | 0,875 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21,3 |  |  | 0,493 |  | 0,765 | 0,938 |  | 1,16 |  | 1,41 |  | 1,68 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 22 | 0,510 |  |  | 0,971 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 25 |  | 0,583 | 0,693 | 0,909 | 1,11 |  | 1,42 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 25,4 |  | 0,705 | 0,925 | 1,13 |  | 1,44 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26,9 |  |  | 0,629 |  | 0,983 | 1,21 |  | 1,54 | 1,69 | 1,84 |  | 2,23 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 30 |  |  | 1,10 | 1,36 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 31,8 |  |  | 0,892 | 1,17 | 1,45 |  | 1,84 |  | 2,23 |  | 2,70 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 32 |  |  | 0,897 |  | 1,46 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33,7 |  |  | 0,794 | 0,948 | 1,25 | 1,54 | 1,75 | 1,96 |  | 2,37 |  |  | 3,19 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 35 |  | 0,985 |  | 1,61 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 38 |  |  | 1,07 | 1,42 | 1,75 |  | 2,24 |  | 2,71 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 40 |  |  | 1,13 | 1,50 |  |  | 2,36 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 42,4 |  |  |  |  | 1,59 | 1,96 |  | 2,51 |  | 3,04 | 3,39 |  |  | 4,54 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 44,5 |  |  |  | 2,07 |  | 2,65 | 2,94 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Таблица 4.(Продолжение)

| Наружный диаметр, мм Ряд |  |  | Толщина, мм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1,0 | 1,2 | 1,6 | 2,0 | 2,3 | 2,6 | 2,9 | 3,2 | 3,6 | 4,0 | 4,5 | 5,0 | 5,6 | 6,3 | 7,1 | 8,0 | 8,8 | 10,0 | 11,0 | 12,5 | 14,2 |
| 1 | 2 | 3 | Обычные значения условной массы на единицу длины, кг/м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 48,3 |  |  |  |  | 1,81 | 2,25 |  | 2,89 |  | 3,51 | 3,91 |  |  | 5,26 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 51 |  | 1,21 | 1,45 | 1,92 | 2,38 |  | 3,05 |  | 3,71 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 54 |  |  | 2,04 | 2,52 |  | 3,25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 57 |  |  |  | 2,16 | 2,67 |  |  | 3,81 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 60,3 |  |  |  |  | 2,29 | 2,84 | 3,24 | 3,64 | 4,05 | 4,44 | 4,95 | 5,47 |  |  | 7,44 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 63,5 |  |  |  | 2,40 | 2,98 |  | 3,84 |  | 4,69 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 70 |  |  |  | 2,66 | 3,30 |  |  | 4,73 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 76,1 |  |  |  |  | 2,90 | 3,60 | 4,13 | 4,64 | 5,16 |  | 6,34 | 7,00 |  | 8,64 |  |  | 11,9 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 82,5 |  |  |  | 3,91 |  |  |  | 6,17 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 88,9 |  |  |  |  | 3,39 | 4,23 | 4,84 | 5,45 | 6,06 | 6,66 | 7,46 | 8,25 |  |  | 11,3 |  |  | 15,8 |  |  |  |  |  |
|  | 101,6 |  |  |  |  | 4,84 |  |  | 6,95 |  |  | 9,49 |  |  | 13,1 |  |  | 18,2 |  |  |  |  |  |
| 114,3 |  |  |  |  | 4,38 | 5,46 |  | 7,05 | 7,85 |  | 9,68 |  | 12,0 |  |  | 16,5 |  |  | 22,6 |  |  |  |  |
| 139,7 |  |  |  |  | 5,37 | 6,69 |  | 8,66 |  | 10,6 |  | 13,2 |  | 16,4 |  | 20,4 | 22,9 |  |  | 31,5 |  |  |  |
| 168,3 |  |  |  |  | 6,48 | 8,08 |  | 10,4 |  | 12,8 |  | 16,0 | 17,9 | 19,8 |  |  | 27,8 |  |  |  | 42,1 |  |  |
| 219,1 |  |  |  |  |  | 10,5 |  | 13,7 |  | 16,7 | 18,8 | 20,9 |  |  |  | 32,6 |  | 41,0 |  |  |  | 62,7 |  |
| 273 |  |  |  |  |  | 13,2 |  | 17,0 |  | 21,0 | 23,5 | 26,1 |  |  |  | 40,8 |  |  |  | 63,9 |  | 79,1 | 89,2 |
| 323,9 |  |  |  |  |  |  |  | 20,3 |  | 24,9 |  | 31,1 | 34,9 | 38,7 |  |  | 54,7 |  |  | 76,2 |  | 94,6 |  |
| 355,6 |  |  |  |  |  |  |  | 22,3 |  | 27,4 |  | 34,2 |  | 42,6 |  |  |  |  |  | 83,9 | 92,1 | 104 |  |
| 406,4 |  |  |  |  |  |  |  | 25,5 |  | 31,3 |  | 39,1 |  | 48,8 |  |  |  |  |  | 96,3 |  | 119 |  |
| 457 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 35,3 |  | 44,0 |  | 54,9 |  |  |  |  |  | 108 |  | 135 | 153 |
| 508 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 39,2 | 44,1 |  |  | 61,1 | 68,4 |  |  |  |  |  | 133 | 151 | 170 |
| 610 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 47,2 |  | 58,9 |  |  | 82,2 | 92,4 |  |  |  |  |  | 181 | 206 |
| 711 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 121 |  |  |  |  |  |  |
| 813 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 157 |  |  |  |  |  |
| 914 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 193 |  |  |  |  |
| 1016 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 244 |  |  |  |

Приложение А

(информативное)

Библиография

[1] ISO 4200:1991

Трубы стальные с гладкими концами, сварные и бесшовные. Общие таблицы размеров и масс на единицу мерной длины

Уточнить актульные размеры и допуски для нержавеющих труб помогут специалисты компании ТОО “ИноксАзия” (https://www.inoxpoint.kz/)